Hoja de Datos del Producto
Edición 3 (20/09/2019) LP

Sika® Antigravilla - base acuosa

# Revestimiento protector de base acuosa (undercoating)

# Datos de Características del Producto

| Base química | Elastómeros y resinas sintéticas |
| --- | --- |
| Color | Negro |
| Peso específico | 1.2 kg/l a 20°C |
| Tiempo de repintado | 60 – 90 minutos |
| Temperatura de aplicación | 5° - 35°C |
| Tiempo de almacenamiento | 12 meses |
| Almacenamiento por debajo de 25 °C | Lugar fresco y seco y evitar la exposición directa al sol |
| Presentación Botella x 1 kg | Caja x 12 unidades |

# Descripción

Tratamiento de protección anti gravilla de base acuosa. Debido a la ausencia de disolventes y a su tecnología renovada, es un producto no agresivo para la salud y el medio ambiente. Cumple con las reglamentaciones de los países más exigentes.

Beneficios del Producto

Por su fuerte tixotropía, Sika® Antigravilla - base acuosa es un producto fácil de aplicar debido a su gran fluidez.

Sika® Antigravilla - base acuosa puede recubrirse después de 60 minutos con cualquier tipo de pintura para carrocería.

Un solo componente, no necesita mezclarse.

Fácil aplicación con pistola neumática.

Produce rugosidad en la superficie

Cambio de color (de verde a negro) como guía de curado

# Áreas de Aplicación

Sika® Antigravilla - base acuosa se aplica en las zonas donde se desee una buena protección contra la grava, ya que una vez seca forma una película elástica y resistente a la abrasión.

Sika® Antigravilla - base acuosa se aplica sobre imprimaciones epóxicas, fondos de poliuretano, pintura endurecida e incluso sobre lámina, sin que se produzca corrosión.

Método de Aplicación
Preparación de la superficie

# Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de aceite, de grasa o de polvo.

Aplicación

Se aplica con la pistola neumática especial para el Sika Protector Antigravilla.  Se recomienda el uso de lentes y guantes.

El producto viene listo para su uso, no requiere de otros materiales ni diluyentes. Agite el envase vigorosamente. Retire la tapa de la botella. Retire la tapa selladora interior tirándola del aro. Introduzca la pistola en el envase. Regule la presión de la línea de aire. Ubíquese cerca del área de aplicación. Accione la pistola y mueva el brazo lentamente para cubrir con una capa uniforme la superficie a proteger.

La rugosidad depende de la presión del aire al aplicar el producto y de la distancia de la pistola a la superficie.

Se recomienda una presión entre 3 y 4 bar (45 a 60 psi).

Aplicar preferentemente a temperaturas entre 5°C y 35°C.

Eliminación

La limpieza de restos de producto no endurecido se puede hacer con un paño limpio con gasolina o bencina.

Una vez curado se puede remover por medios mecánicos únicamente. Las manos o piel ex-puesta se deben lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Secado

El secado depende de la ventilación, la temperatura ambiente, la humedad relativa y el espesor. Como guía general, el producto está seco y puede ser repintado una vez que haya cambiado el color de toda la pieza.

| Secado (200 micras, 23°C, 60 h.r.) | 1 h |
| --- | --- |
| Secado 60°C | 5 m |
| Secado infrarrojo | 5 m |
| Jet dry (aire caliente a presión) | 30 m |
| Tiempo de repintado | 60 m |
| Rendimiento | 6-7 m2 / kg |

Cuadro de secado del producto

Información adicional

Copias de las siguientes publica-ciones están disponibles a solicitud:

- Hoja de Seguridad del Producto

Fundamento de la información

Todos los datos técnicos declarados en esta Hoja de Datos del Producto son basados en las pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Seguridad y Salud

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deberán referirse a la actual Hoja de Seguridad (MSDS) la cual contiene datos de seguridad relacionados a los aspectos físico, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Exclusión de Responsabilidad

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Perú de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Perú. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el (los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Perú previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.pe

Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.